Jasmine



Manufacturing process

**1/10” cut pile**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Felt**

Pile weight

**ca 1.150 gr./m²**

Total weight

**ca 2.050 gr./m²**

Pile height

**ca 8 mm**

Total height

**ca 10 mm**

Tuft density

**ca 189 120/m²**

Width

**400 + 500 cm**



