Scala

Manufacturing process

Tufting 5/32” loop pile

Pile content

100 % PP

Primary backing

Woven PP

Secondary backing

Texflor felt

Pile weight

Ca. 520 gr./m²

Total weight

Ca.  1.565 gr./m²

Pile height

Ca. 4 mm

Total height

Ca. 6,5 mm

Tuft density/m²

Ca. 105 000

Width

300 + 400 + 500 cm

Sound insulation

24 dB

Fire class

Efl (EN 13501-1)