****

**VEJLEDNING FOR *MELTEX AKUSTIKGULV UDEN KLIK***

**Undergulvet**

Undergulvet skal være jævnt (+/- 2 mm på 2 m) på retskinne.

- Undergulvet skal være jævnt, tørt og fri for opløsningsmidler og andet uvedkommende materiale. Brug aldrig flydende kemikalier til at fjerne dette, da det kan skade bagsiden på plankerne.

- Huller og andre ujævnheder spartles inden montering af gulvet.

- Gulvet er egnet til gulvvarme i betongulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 27 °C på noget tidspunkt

- Ny beton skal være tørt og fuldstændig afhærdet.

- Installatøren skal godkende undergulvet før montering.

**Eksisterende gulvbelægninger**

*Meltex akustikgulv uden klik* kan installeres på

- De fleste eksisterende hårde gulvbelægninger, forudsat at overfladen er jævn, ren og fri for snavs.

- Egnet betongulve

- Keramiske fliser bør spartles i fugerne, så det giver en jævn og ren overflade fri for smuds eller lignende.

- Installeret gulvvarmesystem forudsat at temperatuen ikke overstiger 27 °C. Systemet skal være tændt i minimum 3 uger før lægning af gulvet. 48 timer før lægning af gulvet skal temperaturen sænkes til 18 °C og efter installationen må temperaturen øges gradvist med max. 3 °C indtil den ønsket temperatur er opnået.

- Bløde underlag og tekstile belægninger er **IKKE** egnet som undergulv. Rester af latex bagsider og limrester skal fjernes.

**Montering**

*Meltex akustikgulv uden klik skal*

- Akklimatiseres i 48 timer i de rum, hvor gulvet skal installeres. Boksene skal forblive uåbnet. Gulvet må ikke monteres udendørs.

- Monteres i temperaturer mellem 19 – 29 °C.

- Vi anbefaler fuldlimning med **Ardex AF165** til dette produkt.

- Må kun installeres på rengjorte og jævne undergulve.

- Check omhyggeligt at varenummer/dessinnummer og produktionsnummer stemmer overens.

- Yderligere check at rigeligt er købt ind for at fuldføre opgaven.

- Under installationen skal flere pakker blandes, for at minimere skygge virkninger og give større variation på gulvet.

**Monteringsvejledning**

- Plankerne lægges i rummets længderetning.

- Start den næste række. Plankerne bør lægges i vilkårlig rækkefølge og endesamlingerne minimum 20 cm fra hinanden.

- Ved tilpasning omkring døre og andre ting, lav først mønstret på et stykke pap og derefter tilpas gulvet efter.

