Divine

Manufacturing process

**Saxony**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Felt**

Pile weight

**ca 1.700 gr./m²**

Total weight

**ca 2.610 gr./m²**

Pile height

**ca 15,5 mm**

Total height

**ca 17 mm**

Tuft density

**ca 113 400/m²**

Width

**400 + 500 cm**

