Dublin

Manufacturing process

**5/32” Bouclé**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Felt**

Pile weight

**ca 500 gr./m²**

Total weight

**ca 1.350 gr./m²**

Pile height

**ca 3,5 mm**

Total height

**ca 5,5 mm**

Tuft density

**ca 101 000/m²**

Width

**300 + 400 + 500 cm**







