

Græs u. nop

Manufacturing process

**Needlefelt**

Pile content

**50 % PP / 50 % PES**

Backing

**Precoat**

Pile weight

**ca 290 gr./m²**

Total weight

**ca 900 gr./m²**

Pile height

**ca 2 mm**

Total height

**ca 3,5 mm**

Width

**200 cm – Grøn, grå, antracit**

**400 cm – Grøn**

