Hawai

****Manufacturing process

**Tufting 5/32” 3D Structure**

Pile content

**100 % Polyamid**

Backing

**Texflor**

Pile weight

**ca 575 gr./m²**

Total weight

**ca 1.470 gr./m²**

Pile height

**ca 5 mm**

Total height

**ca 9 mm**

Tuft density

**ca 87 500/m²**

Width

**400 + 500 cm**

Fire class

**Efl (EN 13501-1)**

