Infinity

Manufacturing process

**1/10” Structure**

Pile content

**100 % PA**

Backing

**Ultratex**

Pile weight

**ca 255 gr./m²**

Total weight

**ca 1.250 gr./m²**

Pile height

**ca 2,5 mm**

Total height

**ca 5,5 mm**

Tuft density

**ca 177 000/m²**

Width

**400 cm**

