Montana

Manufacturing process

**5/32” Bouclé**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Felt**

Pile weight

**ca 475 gr./m²**

Total weight

**ca 1.450 gr./m²**

Pile height

**ca 6 mm**

Total height

**ca 8 mm**

Tuft density

**ca 70 560/m²**

Width

**400 + 500 cm**

