Casa

****Manufacturing process

**Tufting 1/4” loop pile**

Pile content

**85 % PP/ 15 % PA**

Primary backing

**Woven PP**

Secondary backing

**Twinback**

Pile weight

**Ca 950 gr./m²**

Total weight

**Ca 2.250 gr./m²**

Pile height

**Ca 5,5 mm**

Total height

**Ca 8,5 mm**

Tuft density/m²

**Ca 58 100**

Width

**400 + 500 cm**

Sound insulation

**24 dB**

Fire class

**Cfl-s1 (EN 13501-1)**



