Panorama

****Manufacturing process

**5/32” Bouclé**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Felt**

Pile weight

**ca 450 gr./m²**

Total weight

**ca 1.278 gr./m²**

Pile height

**ca 3 mm**

Total height

**ca 5 mm**

Tuft density

**ca 107 100/m²**

Width

**400 + 500 cm**

