Robust

****Manufacturing process

**1/10” loop pile**

Pile content

**50 % PA/ 50 % PP**

Primary backing

**Ultratex**

Pile weight

**± 700 gr./m²**

Total weight

**± 1.950 gr./m²**

Pile height

**± 4 mm**

Total height

**± 7 mm**

Tuft density/m²

**± 126 000**

Width

**300 + 400 + 500 cm**

Sound insulation

**± 24 dB**

Fire class

**Efl (EN 13501-1)**



