****

Samson

Manufacturing process

**Nonwoven**

Pile content

**100 % PP**

Backing

**Gel**

Pile weight

**ca 1.250 gr./m²**

Total weight

**ca 1.830 gr./m²**

Pile height

**ca 4 mm / 7 mm**

Total height

**ca 6 mm / 10 mm**

Width

**200 cm**

