Tango

Manufacturing process

**Tufting 1/4” loop pile**

Pile content

**100 % PP**

Primary backing

**Woven PP**

Secondary backing

**Latex foam**

Pile weight

**Ca. 600 gr./m²**

Total weight

**Ca. 1.800 gr./m²**

Pile height

**Ca. 5 mm**

Total height

**Ca. 8 mm**

Tuft density/m²

**Ca. 69 750**

Width

**400 + 500 cm**

Sound insulation

**22 dB**

Fire class

**Efl (EN 13501-1)**



